AMG – Karel Pícha, s.r.o.

Dodavatel dopravních pásů SAVA

DRUHY PÁSŮ - GUMOVÉ PÁSY PODLE DRUHU GUMOVÝCH KRYCÍCH VRSTEV

###### Oděru vzdorné pásy

| Typ NL | Oděru vzdorné pásy |
| --- | --- |
| Typ Y | Oděru vzdorné pásy, jakost odpovídá DIN 22102 |
| Typ ML | Pásy s velkou odolností proti oděru |
| Typ X | Pásy s mimořádnou odolností proti oděru, jakost odpovídá DIN 22102 |
| Typ W | Pásy odolnější proti oděru než typ X, jakost odpovídá DIN 22102 |
| Typ N 17 | Pásy velmi odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490 |
| Typ M 24 | Pásy mimořádně odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490 |
| Grade 2 | Oděru vzdorné pásy, jakost odpovídá normě RMA (USA) |
| Grade 1 | Vysoce oděru vzdorné pásy, jakost odpovídá požadavkům RMA (USA) |

Poznámka: Všechny uvedené pásy jsou použitelné k přepravě materiálu o maximální teplotě 80º C, při vnější teplotě od –25º C do 60º C. Všechny typy krycích vrstev jsou antistatické.

##### Samozhášecí pásy pro doly

| Typ S | Samozhašecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou nebo bez ní pro použití v dolech |
| --- | --- |
| Typ K | Samozhašecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou určené pro doly |

Poznámka: Odpovídající požadavkům DIN 22102, DIN 22103, DIN 22104. V objednávce je nutno uvést, jakým standardům musí pás odpovídat.

Pásy odolné proti vysokým teplotám

| Typ T1 | Tepluvzdorné – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100ºC, krátkodobě až do 120º C, pro vnější teploty od -25ºC do 60ºC |
| --- | --- |
| Typ T2 | Tepluvzdorné – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 125ºC, krátkodobě až do 150º C, pro vnější teploty od -25ºC do 60ºC |
| Typ T3 | Tepluvzdorné – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 150ºC, krátkodobě až do 180º C, pro vnější teploty od -25ºC do 60ºC |

Poznámka: všechny tři typy odpovídají ISO 4195-1 a ISO 4195-2. U pásů odolných vůči vysokým teplotám doporučujeme užití transportéru s automatickým systémem napínání.

Pásy částečně odolné proti olejům, tukům a zvýšené teplotě

| Typ T | Teplotně odolné pásy – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100ºC, částečně odolné vůči olejům a tukům. Vnější teplota od -20º C do 60ºC |
| --- | --- |

Pásy odolné vůči olejům a tukům

| Typ MOR | Středně odolné vůči olejům a tukům – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 60ºC, pro vnější teploty od –20ºC do 60ºC |
| --- | --- |
| Typ OR | Odolné vůči olejům a tukům – přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do max. 60ºC, pro vnější teploty od -15ºC do 60ºC V černé barvě – antistatické dle DIN 2210 V zelené a bílé barvě – pro potravinářský průmysl dle BGA (Spolkový úřad pro potr. průmysl) XXI kategorie III/1981, nejsou antistatické, max. šířka 1300mm, nechráněná hrana vyrábí se jen z EMF tkaniny |

STANDARDNÍ ŠÍŘKY A DÉLKY PÁSŮ S HLADKÝM POVRCHEM

Šířky pásů 
Vybíráme pásy z následujících standardních šířek: 300, 400, 450*, 500, 600*, 650, 700*, 800, 900*, 1000, 1050*, 1200, 1300*, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
* šířky pásů, které se používají v anglosaské oblasti
nejběžnější dodávané šířky pásů

Označování pásů
Na každém dopravním pásu a na připojeném štítku je vytištěno označení, které udává základní informace o použité tkanině a gumové krycí vrstvě. Každý pás má na sobě a na připojeném štítku označení k identifikaci použité tkaniny a typu gumových krycích vrstev.

Například:

| EP | 1000/4 | 5/2 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| V příčném směru pružná tkanina s osnovou z polyesteru a útkem z polyamidu | Nominální pevnost pásu v tahu 1000 N/mm / čtyři textilní vložky | Tloušťka horní krycí vrstvy v mm / tloušťka dolní krycí vrstvy v mm | Typ gumové krycí vrstvy |

Označení pásu je vytištěno každých 10-15 mm na vrchní gumové krycí vrstvě. Na připojeném typovém štítku jsou ještě další údaje, jako:

délka a šířka pásu na roli

kódové označení pásu

datum výroby

Délky pásů
Obvyklá výrobní délka pásů je 200 m v roli nebo dle domluvy. Horní hranice délky závisí na typu pásu, jeho tloušťce a možnosti dopravy rolí o velkém průměru a velkých hmotností.
Tolerance délky a šířky podle DIN 22102, ISO 251
Tolerance tloušťky pásů i krycí vrstvy podle DIN 22102, ISO 583

Balení
Pásy do 300 kg na roli jsou dodávány na dřevěných segmentech s čtvercovým otvorem o rozměrech 110 x 110 mm. Pásy nad 300 kg na roli jsou dodávány na čtvercových segmentech s otvory čtvercového tvaru 180 x 180 mm. V obou případech jsou pásy připevněny ocelovými balicími pásky. Takto upravené pásy je možno naložit na palety.

Skladování
Dopravní pásy musí být skladovány v suchém, uzavřeném a dobře větraném prostoru při teplotě od 10º C do 20º C. Musí být chráněny před přímým vlivem slunečních paprsků. Relativní vlhkost vzduchu je kolem 65%. Pásy nesmějí být skladovány společně s agresivními látkami (kyseliny, rozpouštědla).